Załącznik nr 7.2. do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zamówienia:

CPV: 45233120-6, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6.

NAPRAWA DRÓG/ ULIC O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I NIEULEPSZONYCH NA TERENIE GMINY NADARZYN W 2019 ROKU W ZAKRESIE USUNIĘCIA WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ OŚR.GR.10CM Z WYWIEZIENIEM NA OD. DO 10KM, WZMOCNIENIA TŁUCZNIEM BETONOWYM SORTOWANYM frakcji 16-63mmW ILOŚCI CAŁKOWITEJ 3000 TON Z DOWIEZIENIEM, WBUDOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM MECHANICZNYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 10 CM NA ŚREDNIEJ SZEROKOSCI JEZDNI 4,0 M, ETAPAMI ZGODNIE Z BIEŻĄCYMI POTRZEBAMI ZAMAWIAJĄCEGO.

Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie naprawy/

remontu nawierzchni gruntowych i nieulepszonych dróg i ulic gminnych zlokalizowanych na terenie

Gminy Nadarzyn z użyciem tłucznia betonowego sortowanego frakcji 16-63mm warstwą o grubości

10 cm i średniej szerokości jezdni 4,0 m polegających na:

- Wyznaczenie położenia i oznakowanie elementów sieci zlokalizowanych w pasie wykonywanych robót

- Mechanicznym wykonaniu koryta/ półkoryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego do wymaganego profilu poprzez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku, zasypanie istniejących wgłębień (wybojów) i odpowiednie mechaniczne zagęszczenie/ dogęszczenie z wywiezieniem urobku z korytowania;

- Dowiezienie i rozścielenie  wzmacniającej warstwy tłucznia betonowego sortowanego (na uprzednio przygotowanej powierzchni) wraz z mechanicznym wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni, przy zachowaniu wilgotności optymalnej z tolerancją -20% do +10%;

- Sprawdzeniu i ewentualnej korekcie profilu poprzecznego warstwy wyrównawczej wraz z odpowiednim uformowaniem/ wyprofilowaniem obustronnych poboczy na szerokości 1 m od remontowanej nawierzchni.

- Usuniecie zmian w elementach sieci spowodowanych wykonanymi

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Rodzaje materiałów kamiennych

Materiałem do wykonania wzmocnienia powinno być kruszywo betonowe łamane, sortowane ze świadectwem dopuszczenia do obrotu i wbudowania w budownictwie drogowym

- Tłuczeń betonowy sortowany o granulacji 16-63mm bez zanieczyszczeń:

- Woda. Należy stosować wodę wg PN-B-32250.

- WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN

Do realizacji zamówienia należy stosować sprzęt:

  - Równiarki samojezdne z przestawnym lemieszem

  - Ładowarki

  - Samochody samowyładowcze

  - Spycharki uniwersalne z ukośnie ustawianym lemieszem

  - Polewaczki samojezdne

  - Walce stalowe samojezdne/ wibracyjne lub statyczne/

  - Jako uzupełnienie – zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnych zmian właściwości gruntu podłoża.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport materiałów winien odbywać się środkami transportu przeznaczonymi do tego celu, posiadającymi stosowne zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz rozsypywaniem. Transport materiałów powinien odbyć się z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów branżowych.

- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

Przygotowanie podłoża i koryta /półkoryta/

Podłoże i koryto pod warstwę wzmacniająco-wyrównawczą powinno spełnić wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Przygotowanie podłoża powinno zapobiegać przenikaniu cząstek gruntu do warstwy tłucznia.

Wytyczenie prawidłowego ukształtowania warstwy tłucznia i granic robót należy wykonać za pomocą wcześniej przygotowanych szpilek lub palików w sposób umożliwiający naciągnięcie sznurka lub żyłki w odstępach nie większych niż 10 m.

Wbudowanie i zagęszczenie tłucznia

Minimalna grubość warstwy tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 –krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki (rozkładarki). Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być tak dobrana, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu otrzymać warstwę o zakładanej grubości. Kruszywo grube po rozłożeniu należy zagęścić dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.

Utrzymanie nawierzchni tłuczniowej

Warstwa tłucznia po ułożeniu, a przed wykonaniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie przerw miedzy wykonaniem kolejnych warstw. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu ich akceptacji. Badania winny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2 „Wymagania dla materiałów kamiennych” niniejszej ST.

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tabeli nr 3 niniejszej ST.

Tabela 3 Częstotliwość i zakres badań przy układaniu warstw kruszywa

| Lp. | Wyszczególnienie badania | Częstotliwość badania |
| --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia warstwy przypadającą na jedno badanie (m2) |
| 1 | Uziarnienie | 2 | 600 |
| 2 | Wilgotność | 2 | 600 |
| 3 | Zagęszczenie warstwy | 10 próbek na 1000 m2 |
| 4 | Badanie właściwości kruszyw | dla każdej partii kruszywa |

Wilgotność kruszywa betonowego

Wilgotność wbudowanego materiału powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg PN-B-06714-17 – określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją – 20% do +10%.

Zagęszczenie warstwy kruszywa betonowego

Zagęszczenie powinno odbywać się aż do osiągnięcia prawidłowej wartości wskaźnika zagęszczenia. Jego wartość należy sprawdzać wg BN-77/8931-12.

W przypadku gdy przeprowadzenie badan jest niemożliwe ze względu na gruboziarnistość kruszywa, kontrolę zagęszczenia można oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 lub wg zaleceń Inspektora nadzoru.

Właściwości kruszywa betonowego

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt.2 „Wymagania dla materiałów kamiennych”. Próbki do badań powinny być pobierane w sposób losowy w obecności Inspektora nadzoru.

Badania parametrów geometrycznych robót

Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych robót podano w tabeli nr 4 niniejszej ST

Tabela 4 Częstotliwość i zakres badań parametrów geometrycznych robót

| Lp. | Wyszczególnienie badan i pomiarów | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | 5 razy na dobę |
| 2 | Równość podłużna |  |
| 3 | Równość poprzeczna |  |
| 4 | Spadki poprzeczne |  |
| 5 | Rzędne wysokosciowe | co 100 m |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie |  |
| 7 | Grubość warstwy | Podczas robót: 3 pkt na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 500 m2 Przy odbiorze jw. |

Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości założonej o więcej niż: +10 cm÷5 cm.

Równość nawierzchni

Kontrolę podłużnych nierówności nawierzchni należy wykonać 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Kontrole poprzecznych nierówności należy wykonać łatą 2-metrową. Odchyłki nie mogą przekraczać 20 mm na długości łaty.

Grubość warstwy

Grubość warstwy nie może różnić się od grubości założonej o więcej niż.± 10%

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Niewłaściwe parametry mechaniczne.

Wszystkie fragmenty warstwy, w której parametry materiału nie odpowiadają wymaganiom określonym w pkt. 6 „Badania w czasie robót” powinny być usunięte i zastąpione materiałem o właściwych parametrach. Nie dotyczy to zagęszczenia, które może być doprowadzone do wymaganych wielkości poprzez dodatkową pracę maszyn. Wszystkie prace naprawcze zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Niewłaściwe parametry geometryczne

Wszystkie powierzchnie, które wskazują większe odchylenia od określonych w pkt 6 „Badania parametrów geometrycznych robót” powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości min. 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Niedopuszczalne jest dodawanie nowego materiału bez spulchnienia ułożonej warstwy. Jeżeli szerokość nawierzchni wzmacnianej jest mniejsza od zakładanej o więcej niż 5 cm, Wykonawca winien spulchnić połowę szerokości pasa ruchu, uzupełnić materiał do wymaganej szerokości i ponownie zagęścić. Wszystkie prace naprawcze zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

- OPIS SPOSOBU OBMIARU ROBÓT ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT

- Obmiar robót ustala się na podstawie wiarygodnych dokumentów wagowych potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego właściwego ze względu na miejscowość wbudowania;

- Odbiór odbywa się na podstawie:

- wyników kontroli jakości, tj: protokołów pomiarów kontrolnych przeprowadzonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST,

- oceny wizualnej robot,

- pomiarów kontrolnych zgodnie z niniejszą ST dokonanych w trakcie czynności odbiorowych,

- kontroli zgodności wykonanych robót zgodnie z zamówieniem oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

- Cena wykonania 1 Mg (tony) wbudowanego i zagęszczonego tłucznia betonowego obejmuje roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszące, tj:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót wg „warunków prowadzenia robót w pasie drogowym” – zał. nr 2 do siwz,

- przygotowanie podłoża: mechaniczne profilowanie/ wyrównanie nawierzchni do wymaganego profilu i spadków poprzecznych wraz z zagęszczeniem,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- mechaniczne rozścielenie kruszywa wraz z zagęszczeniem uprzednio wyprofilowanej warstwy,

- sprawdzenie i ewentualne skorygowanie profilu warstwy wraz z obustronnym wyprofilowaniem poboczy,

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów  badan zgodnie z niniejszą ST,

- utrzymanie koryta, podłoża i warstwy kruszywa w czasie realizacji umowy,

- należyte uporządkowanie terenu robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za 1 Mg (tonę) tłucznia betonowego sortowanego, wbudowanego i zagęszczonego w warstwie o śr. gr. 10 cm – zgodnie z opisem niniejszej ST, wykazem miejsca wbudowania i ocena jakości wg ofertowej ceny jednostkowej.

UWAGA: w cenie należy uwzględnić również koszty gwarancji zgodnie z umową.

- PRZEPISY ZWIĄZANE – DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-S-02205 : Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-68/8931-04 : Drogi samochodowe. Pomiary równości nawierzchni planografem i łatą.

- PN-B-11112:1996 : Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-32250: Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-B-96023: Drogi samochodowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-S-06102 : Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do występującego obciążenia.

- OST D-02.00.00.: Roboty ziemne. GDDKiA W-wa

- OST D-04.01.01: Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. GDDKiA W-wa

- OST D-04.04.04: Podbudowa z tłucznia kamiennego. GDDKiA W-wa

- OST D-04.08.00: Wyrównanie podbudowy. GDDKiA W-wa

- OST D-05.02.01a: Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowej. GDDKiA W-wa

- OST D-06.03.01: Ścinanie i uzupełnianie poboczy. GDDKiA W-wa

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDKiA W-wa.

Sporządził, dnia 3.01.2019r.